| 真空镀膜底漆常见问题分析 |
| --- |
| 问题1：干燥不良：涂料固化不充分出现发白或发彩现象 |
| 原因 | 应对措施 |
| 溶剂挥发 不完全 | 流平温度过低或时间不足 | 提高温度，降低速度 |
|  | 涂膜过厚 | 加入适量稀释剂或降低喷漆流量 |
|  | 溶剂挥发速度慢 | 调整溶剂的挥发速度 |
| 固化不完全 | 传送带速度过快 | 降低传送带速度 |
|  | UV灯老化 | 及时更换UV灯管 |
|  | 工件复杂导致部分UV能量辐射不足 | 根据工件调整固化设备 |
| 问题2：附着不良：底材、涂膜、铝层之间附着力不好而导致涂层脱落现象 |
| 原因 | 应对措施 |
| 底漆脱落 | 溶剂挥发不完全 | 提高IR温度和流平时间，减少漆膜厚度 |
|  | 底漆固化不完全 | 增加UV固化的能量 |
|  | 基材表面清洗不彻底 | 超声清洗或者化学处理 |
|  | 涂料不适合基材 | 火焰、电晕处理或者更换配套涂料 |
| 铝层脱落 | 溶剂挥发不完全 | 提高IR温度和流平时间，减少漆膜厚度 |
|  | 底漆固化不完全 | 降低传送带速度 |
|  | 底漆过度固化 | 调整固化条件 |
|  | 面漆不匹配 | 更换成相匹配的面漆 |
| 问题3：针孔现象，溶剂或小分子物质挥发或底材与涂料之间的内应力差异产生 |
| 原因 | 应对措施 |
| 溶剂挥发不完全 | 提高IR温度和流平时间，减少漆膜厚度 |
| 底漆涂装后IR温度过高 | IR设定的温度不超过80℃ |
| 问题4：彩虹现象，镀膜层产生相对移动 |
| 原因 | 应对措施 |
| 底漆干燥不充分 | 加强底漆的固化 |
| 涂层过厚，内部干燥不充分 | 适当调整底漆的厚度，使底漆固化均匀 |
| 溶剂使用不当或者使用过量 | 调整溶剂的挥发速率 |
| 底漆被面漆的溶剂所融化 | 降低面漆的烘烤温度或调整面漆溶剂的极性 |
| 问题5：白雾现象，镀膜层呈牛奶色 |
| 原因 | 应对措施 |
| 底漆固化不完全 | 参考“干燥不良” |
| 现场温度过高 | 除湿干燥 |
| 溶剂挥发过快导致水气凝露 | 调低溶剂挥发速率 |
| 镀膜层太薄，显示底色 | 加厚金属镀层 |
| 问题6：桔皮现象，镀膜层凹凸不平的现象 |
| 原因 | 应对措施 |
| 底漆粘度太高 | 调整涂料的粘度：增加稀释剂或涂料加温 |
| IR段的温度和流平时间不足 | 增加IR的温度和流平时间 |
| 底材被污染 | 底材清洗或增加底漆润湿性 |
| 喷涂压力太低或太高 | 调整喷枪的压力（3.5~4.5kg/cm2）和距离（15~30cm） |
| 问题7：缩孔现象，涂膜表面出现火山现象 |
| 原因 | 对应措施 |
| 底材污染（水、油、脱模剂） | 检查污染源，并清洗干净 |
| 涂料污染 | 检查油水分离器 |
| 压缩空气污染 | 添加适量助剂或更换涂料 |
| 喷枪、空气管污染 | 清洁喷枪、管道 |
| 被作业人员污染 | 异丙醇清洗，并超声波清洁 |
| 问题8：颗粒现象，涂膜表面出现突出的颗粒 |
| 原因 | 对应措施 |
| 底材不平整 | 底材处理平整、干净 |
| 压缩空气和环境中灰尘 | 检查空气净化系统 |
| 涂层太薄 | 增加涂层厚度 |
| 涂料中颗粒 | 用400目以上滤布过滤涂料 |
| 涂料消泡不尽 | 调整喷漆气压增加涂料的消泡性能 |