真空镀膜面漆常见问题分析

| 问题1：附着不良，镀膜层与面漆之间出现涂层脱落现象 |
| --- |
| 原因 | 应对措施 |
| 面漆脱落 | 溶剂挥发不完全 | 提高流平温度和流平时间，减少漆膜厚度 |
|  | 镀膜层被污染 | 镀膜后放置时间不要太长，保持干净 |
|  | 固化不完全 | 检查固化设备是否正常 |
|  | 涂料不适合底漆 | 更换面漆 |
| 铝层脱落 | 铝层附着不良 | 参考“底漆附着不良” |
|  | 面漆咬底 | 面漆与底漆不配套，使用同一厂家的配套涂料 |
| 问题2：颗粒现象 |
| 原因 | 应对措施 |
| 空气涂料受污染 | 参考“底漆的颗粒现象” |
| 镀膜后放置时间长 | 镀膜层被污染而酸化，镀膜后立即喷面漆 |
| 问题3：缩孔现象，涂膜表面出现火山口现象 |
| 原因 | 应对措施 |
| 镀膜层被污染或氧化 | 检查污染源，镀膜后立即喷面漆 |
| 压缩空气污染 | 检查油水分离器 |
| 涂料污染 | 添加适量防缩孔助剂 |
| 镀膜仓污染致镀层受污染 | 清理镀膜仓 |
| 喷枪、空气管污染 | 清洁喷枪、管道 |
| 问题4：色斑，面漆颜色不均匀，凝聚到一起的现象 |
| 原因 | 应对措施 |
| 染料的相溶性不好 | 检查染料与面漆的相溶性，更换染料 |
| 面漆中加入的稀释剂过多 | 减少稀释剂的用量，或提高涂料本身的固体含量 |
| 空气气压过低或过高 | 调整气压，涂料雾化充分，调整喷枪合适的距离 |
| 涂料的喷涂量过多 | 在遮盖的情况下尽量喷薄 |